Q275锻件-机械性能-化学成分-Q275锻件百科

Q275        中国锻件网推荐

材料名称：碳素结构钢
牌号：Q275
标准：GB/T 700-1988

●特性及适用范围：
有较高的强度，一定的焊接性，切削加工性及塑性均较好，完全淬火后硬度可达 270～400HBS，可用于制造强度要求较高的零件，如齿轮、心轴、销轴、链轮、刹车杆、鱼尾板、键、转轴、农机用型钢和异型钢、农机用的各种机架、耙齿、播种机的开沟器架、护刃器架和输送链的链?

●化学成份：
碳 C ：0.28～0.38"
硅 Si：≤0.35
锰 Mn：0.50～0.80
硫 S ：≤0.050
磷 P ：≤0.045
铬 Cr：允许残余含量≤0.030
镍 Ni：允许残余含量≤0.030
铜 Cu：允许残余含量≤0.030
注：脱氧方法:b、Z

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：490～610
屈服强度 σs (MPa)：≤16时:≥275; ＞16～40时:≥265; ＞40～60时: ≥255; ＞60～100 时: ≥245; ＞ 100～150 时: ≥235; ＞150时: ≥225
伸长率 δ5 (％)：≤16时:≥20;＞16～40时:≥19;＞40～60时:≥18;＞60～100时:≥17;＞100～150时:≥16;＞150时:≥15
试样尺寸：试样厚度(直径)

●热处理规范及金相组织：
●交货状态：一般以热轧（包括控轧）状态交货。根据需方要求，经双方协议，也可以正火处理状态交货。