15F锻件-机械性能-化学成分-15F锻件百科

15F    中国锻件网推荐

材料名称：优质碳素结构钢
牌号：15F
标准：GB/T 699-1988

●特性及适用范围：
用于制造机械构件用的渗碳零件、紧固零件及不需热处理低负荷零件，如螺钉、螺栓、法兰盘等。

●化学成份：
碳 C ：0.12～0.19
硅 Si：≤0.07
锰 Mn：0.25～0.50
硫 S ：≤0.035
磷 P ：≤0.035
铬 Cr：≤0.25
镍 Ni：≤0.25
铜 Cu：≤0.25

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥355(36)
屈服强度 σs (MPa)：≥205(21)
伸长率 δ5 (％)：≥29
断面收缩率 ψ (％)：≥55
硬度 ：未热处理,≤143HB
试样尺寸：试样尺寸为25mm

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：正火,920℃。

●交货状态：以不热处理或热处理（退火、正火或高温回火）状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明，未注明者按不热处理交货。