40Mn锻件-机械性能-化学成分-40Mn锻件百科

40Mn              中国锻件网推荐

材料名称：优质碳素结构钢
牌号：40Mn
标准：GB/T 699-1988

●特性及适用范围：
焊接性能较差，用于制造易磨损的零件，如轴、齿轮等。

●化学成份：
碳 C ：0.37～0.45
硅 Si：0.17～0.37
锰 Mn：0.70～1.00
硫 S ：≤0.035
磷 P ：≤0.035
铬 Cr：≤0.25
镍 Ni：≤0.25
铜 Cu：≤0.25

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥590(60)
屈服强度 σs (MPa)：≥355(36)
伸长率 δ5 (％)：≥17
断面收缩率 ψ (％)：≥45
冲击功 Akv (J)：≥47
冲击韧性值 αkv (J/cm2)：≥59(6)
硬度 ：未热处理,≤229HB;退火钢,≤207HB
试样尺寸：试样尺寸为25mm

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：正火,860℃;淬火,840℃;回火,600℃。

●交货状态：以不热处理或热处理（退火、正火或高温回火）状态交货。要求热处理状态交货的应在合同中注明，未注明者按不热处理交货。