50B锻件-机械性能-化学成分-50B锻件百科

50B                            中国锻件网推荐

材料名称：合金结构钢
牌号：50B
标准：GB/T 3077-1988

●特性及适用范围：
通常在调质状态下使用，其综合力学性能比50号钢好。主要用于代替50号钢，制作要求淬透性较高的零件，如齿轮转向轴拉杆、凸轮、轴、拖拉机轴柄等。

●化学成份：
碳 C ：0.47～0.55
硅 Si：0.17～0.37
锰 Mn：0.60～0.90
硫 S ：允许残余含量≤0.35
磷 P ：允许残余含量≤0.35
铬 Cr：允许残余含量≤0.30
镍 Ni：允许残余含量≤0.30
铜 Cu：允许残余含量≤0.30
硼 B ：0.0005～0.0035

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥785(80)
屈服强度 σs (MPa)：≥540(55)
伸长率 δ5 (％)：≥10
断面收缩率 ψ (％)：≥45
冲击功 Akv (J)：≥39
冲击韧性值 αkv (J/cm2)：≥49(5)
硬度 ：≤207HB
试样尺寸：试样毛坯尺寸为20mm

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：淬火840℃,油冷；回火600℃,空冷。

●交货状态：以热处理（正火、退火或高温回火）或不热处理状态交货，交货状态应在合同中注明。