45MnB锻件-机械性能-化学成分-45MnB锻件百科

45MnB                          中国锻件网推荐

材料名称：合金结构钢
牌号：45MnB
标准：GB/T 3077-1988

●特性及适用范围：
强度比40Cr钢高，但韧性稍低，淬透性良好。用来代替40Cr、45Cr钢制造较耐磨的中、小截面调质零件，如机床齿轮、钻床主轴、拖拉机拐轴、曲轴齿轮、惰轮、左右分离叉、花键轴和套等。

●化学成份：
碳 C ：0.42～0.49
硅 Si：0.17～0.37
锰 Mn：1.10～1.40
硫 S ：允许残余含量≤0.35
磷 P ：允许残余含量≤0.35
铬 Cr：允许残余含量≤0.30
镍 Ni：允许残余含量≤0.30
铜 Cu：允许残余含量≤0.30
硼 B ：0.0005～0.0035

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥1030(105)
屈服强度 σs (MPa)：≥835(85)
伸长率 δ5 (％)：≥9
断面收缩率 ψ (％)：≥40
冲击功 Akv (J)：≥39
冲击韧性值 αkv (J/cm2)：≥49(5)
硬度 ：≤217HB
试样尺寸：试样毛坯尺寸为25mm

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：淬火840℃,油冷；回火500℃,水冷、油冷。

●交货状态：以热处理（正火、退火或高温回火）或不热处理状态交货，交货状态应在合同中注明。