15MnVB锻件-机械性能-化学成分-15MnVB锻件百科

15MnVB                        中国锻件网推荐

材料名称：合金结构钢
牌号：15MnVB
标准：GB/T 3077-1988

●特性及适用范围：
具有一般低碳钢所具有的优良的冷成形性与焊接性，可用来代替40Cr钢，制造要求高强度的重要螺栓，如汽车上的连杆螺栓、半轴螺栓等。

●化学成份：
碳 C ：0.12～0.18
硅 Si：0.17～0.37
锰 Mn：1.20～1.60
硫 S ：允许残余含量≤0.35
磷 P ：允许残余含量≤0.35
铬 Cr：允许残余含量≤0.30
镍 Ni：允许残余含量≤0.30
铜 Cu：允许残余含量≤0.30
钒 V ：0.07～0.12
硼 B ：0.0005～0.0035

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥885(90)
屈服强度 σs (MPa)：≥635(65)
伸长率 δ5 (％)：≥10
断面收缩率 ψ (％)：≥45
冲击功 Akv (J)：≥55
冲击韧性值 αkv (J/cm2)：≥69(7)
硬度 ：≤207HB
试样尺寸：试样毛坯尺寸为15mm

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：淬火860℃,油冷；回火200℃,水冷、空冷。

●交货状态：以热处理（正火、退火或高温回火）或不热处理状态交货，交货状态应在合同中注明。