20SiMnVB锻件-机械性能-化学成分-20SiMnVB锻件百科

20SiMnVB              中国锻件网推荐

材料名称：合金结构钢
牌号：20SiMnVB
标准：GB/T 3077-1988

●特性及适用范围：
具有较高的淬透性，是一种较好的渗碳钢，淬火低温回火后强度已接近超高强度钢的水平，而塑性和韧性及综合力学性能不亚于调质钢，低温冲击韧性也较好。用于制造负荷较大，要求较高强度和韧性的中小型零件，如滑动齿轮、齿圈、齿轮轴等。

●化学成份：
碳 C ：0.17～0.24
硅 Si：0.50～0.80
锰 Mn：1.30～1.60
硫 S ：允许残余含量≤0.035
磷 P ：允许残余含量≤0.035
铬 Cr：允许残余含量≤0.030
镍 Ni：允许残余含量≤0.030
铜 Cu：允许残余含量≤0.030
钒 V ：0.07～0.12
硼 B ：0.0005～0.0035

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥1175(120)
屈服强度 σs (MPa)：≥980(100)
伸长率 δ5 (％)：≥10
断面收缩率 ψ (％)：≥45
冲击功 Akv (J)：≥55
冲击韧性值 αkv (J/cm2)：≥69(7)
硬度 ：≤207HB
试样尺寸：试样毛坯尺寸为15mm

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：淬火900℃,油冷；回火200℃,水冷、空冷。
金相组织：渗碳件边沿：马氏体+少量碳化物(渗碳层深大于0.1mm);心部:低碳马氏体+铁素体。

●交货状态：以热处理（正火、退火或高温回火）或不热处理状态交货，交货状态应在合同中注明。