50CrNi锻件-机械性能-化学成分-50CrNi锻件百科

50CrNi                      中国锻件网推荐

材料名称：合金结构钢
牌号：50CrNi
标准：GB/T 3077-1988

●特性及适用范围：
是高级调质结构钢，高强度、高塑性和韧性，热处理后可得到均匀一致的显微组织和力学性能。用于制造截面较大和重要的调质零件，如内燃机曲轴、重型机床中的主轴、齿轮、螺栓等。

●化学成份：
碳 C ：0.47～0.54
硅 Si：0.17～0.37
锰 Mn：0.50～0.80
硫 S ：允许残余含量≤0.035
磷 P ：允许残余含量≤0.035
铬 Cr：0.45～0.75
镍 Ni：1.00～1.40
铜 Cu：允许残余含量≤0.030

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥1080(110)
屈服强度 σs (MPa)：≥835(85)
伸长率 δ5 (％)：≥8
断面收缩率 ψ (％)：≥40
冲击功 Akv (J)：≥39
冲击韧性值 αkv (J/cm2)：≥49(5)
硬度 ：≤255HB
试样尺寸：试样毛坯尺寸为25mm

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：淬火820℃,油冷;回火500℃,水冷、油冷。

●交货状态：以热处理（正火、退火或高温回火）或不热处理状态交货，交货状态应在合同中注明。