16MnCr5锻件-机械性能-化学成分-16MnCr5锻件百科

16MnCr5                        中国锻件网推荐

材料名称：合金结构钢
牌号：16MnCr5

●特性及适用范围：
是从德国引进的钢种，相当于我国15CrMn钢，有较好的淬透性和切削性，对较大截面零件，热处理后能得到较高表面硬度和耐磨性，低温冲击韧度也较高。经渗碳淬火后使用，主要用于制造齿轮、蜗轮、密封轴套等零部件。

●化学成份：
碳 C ：0.14～0.19
硅 Si：≤0.25
锰 Mn：1.00～1.40
硫 S ：0.010～0.035
磷 P ：≤0.035
铬 Cr：0.80～1.20

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：1373
条件屈服强度 σ0.2 (MPa)：1187
伸长率 δ5 (％)：13
断面收缩率 ψ (％)：57
冲击韧性值 αku (J/cm2)：72
硬度 ：≤297HB
试样尺寸：某试料

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：900℃油淬+870℃油淬,200℃回火。
金相组织：回火马氏体。