LF10MnSiTi锻件-机械性能-化学成分-LF10MnSiTi锻件百科

LF10MnSiTi                             中国锻件网推荐

材料名称：合金结构钢
牌号：LF10MnSiTi

●特性及适用范围：
是一种新型紧固件用钢——微合金化低碳锰钛非调质钢，利用微合金化元素的细晶强化、沉淀强化及加工硬化技术来满足等级螺栓强韧性能。具有高强度、高韧性、良好的冷加工成形性及高的加工硬化效应。用于汽车、拖拉机等行业的各种高强度螺栓。

●化学成份：
碳 C ：0.06～0.12
硅 Si：0.50～0.80
锰 Mn：1.40～1.70
硫 S ：≤0.030
磷 P ：≤0.030
钛 Ti：0.06～0.12

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：861
屈服强度 σs (MPa)：797
伸长率 δ5 (％)：13
断面收缩率 ψ (％)：61
冲击韧性值 αku (J/cm2)：155
硬度 ：23.5HRC
试样尺寸：某试料

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：热轧材冷拔后,400℃时效处理60min。
金相组织：珠光体+铁素体。