20Cr2Ni4A锻件-机械性能-化学成分-20Cr2Ni4A锻件百科

20Cr2Ni4A                      中国锻件网推荐

材料名称：合金结构钢
牌号：20Cr2Ni4A

●特性及适用范围：
是优质合金钢，强度高，韧性及淬透性好。渗碳后不能直接淬火，以减少表层残余奥氏体。切削性及冷变形塑性一般。焊接性较差，焊前需预热到 150℃左右，工时白点敏感性强，有回火脆性倾向。用于大截面渗碳件，如大型齿轮、轴类以及要求强度高、韧性好的调质零部件等。

●化学成份：
碳 C ：0.17～0.23
硅 Si：0.17～0.37
锰 Mn：0.30～0.60
硫 S ：≤0.03
磷 P ：≤0.03
铬 Cr：1.25～1.65
镍 Ni：3.25～3.65

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：1483
条件屈服强度 σ0.2 (MPa)：1292
伸长率 δ5 (％)：13
断面收缩率 ψ (％)：57
冲击韧性值 αkv (J/cm2)：75
硬度 ：434HB
试样尺寸：某试料

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：880℃油淬+780℃油淬,200℃回火。
金相组织：回火马氏体。