40CrNi2Si2MoVA锻件-机械性能-化学成分-40CrNi2Si2MoVA锻件百科

40CrNi2Si2MoVA                          中国锻件网推荐

材料名称：合金结构钢
牌号：40CrNi2Si2MoVA

●特性及适用范围：
是中碳低合金超高强度钢，淬透性很高，淬火加低温回火后有约 1960MPa超高强度，有优良的塑性、韧性和抗疲劳、断裂性能，低温性能很好，高温下塑性良好，但对缺口和氢脆较敏感。在淬火后低温回火状态下使用，用作活塞杆及其他结构零件以及飞机起落架等。

●化学成份：
碳 C ：0.38～0.43
硅 Si：1.45～1.80
锰 Mn：0.60～0.90
硫 S ：≤0.010
磷 P ：≤0.010
铬 Cr：0.70～0.95
镍 Ni：1.65～2.00
铜 Cu：≤0.35
钒 V ：0.05～0.10
钼 Mo：0.30～0.50

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：1945
条件屈服强度 σ0.2 (MPa)：1630
伸长率 δ5 (％)：12
断面收缩率 ψ (％)：52
冲击韧性值 αku (J/cm2)：78
试样尺寸：某试样

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：925℃正火,870℃油淬,300℃空冷，回火两次。

金相组织：1)正火:少量珠光体、贝氏体和马氏体; 2)淬火加低温回火:以回火马氏体为主,间以部分回火贝氏体和少量残余奥氏体。