Q295A钢锻件-机械性能-化学成分-Q295A锻件百科

Q295A                            中国锻件网推荐

材料名称：低合金高强度结构钢
牌号：Q295A
标准：GB/T 1591-1994

●特性及适用范围：
具有较好的塑性、焊接性能和冲击韧性，冷热加工性能及低、中温性能也很好，有一定的耐蚀性。可用于制造车辆的冲压件、建筑结构件、中低压化工容器和低压锅炉汽包、薄板冲压件、输油管道、贮油罐及有低温要求的工程上。

●化学成份：
碳 C ：≤0.16
硅 Si：≤0.55
锰 Mn：0.80～1.50
硫 S ：≤0.045
磷 P ：≤0.045
钒 V ：0.02～0.15
铌 Nb：0.015～0.060
钛 Ti：0.02～0.20
注：可加入RE:0.02～0.20

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：390～570
屈服强度 σs (MPa)：≤16时:≥295; ＞16～35时:≥275; ＞35～50时: ≥255; ＞50～100 时: ≥235
伸长率 δ5 (％)：≥23
试样尺寸：试样厚度(直径,边长)

●热处理规范及金相组织：
●交货状态：以热轧、控轧、正火及正火加回火状态交货。