40CrH钢锻件-机械性能-化学成分-40CrH锻件百科

40CrH                中国锻件网推荐

材料名称：保证淬透性结构钢
牌号：40CrH
标准：GB/T 5216-1985

●化学成份：
碳 C ：0.37～0.44
硅 Si：0.17～0.37
锰 Mn：0.50～0.85
硫 S ：允许残余含量≤0.035
磷 P ：允许残余含量≤0.035
铬 Cr：0.70～1.10
镍 Ni：允许残余含量≤0.030
铜 Cu：允许残余含量≤0.030

●力学性能：
硬度 ：退火或高温回火,≤207HB,压痕直径≥4.2mm

●热处理规范及金相组织：
●交货状态：以轧制或锻制状态交货。根据需方要求也可以热处理（正火、退火或高温回火）状态交货。交货状态应在合同中注明。