22MnVBHA钢锻件-机械性能-化学成分-22MnVBHA锻件百科

22MnVBHA                  中国锻件网推荐

材料名称：保证淬透性结构钢
牌号：22MnVBHA
标准：GB/T 5216-1985

●化学成份：
碳 C ：0.19～0.25
硅 Si：0.17～0.37
锰 Mn：1.25～1.65
硫 S ：允许残余含量≤0.030
磷 P ：允许残余含量≤0.030
铬 Cr：允许残余含量≤0.035
镍 Ni：允许残余含量≤0.030
铜 Cu：允许残余含量≤0.025
钒 V ：0.07～0.12
硼 B ：0.0005～0.0035

●力学性能：
冲击韧性值 αkv (J/cm2)：≥69(7)
硬度 ：退火或高温回火,≤207HB,压痕直径≥4.2mm
试样尺寸：试样毛坯尺寸为15mm

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：正火,930～950℃,空冷;淬火,860±20℃,油冷;回火,200±20℃,空气或水冷。

●交货状态：以轧制或锻制状态交货。根据需方要求也可以热处理（正火、退火或高温回火）状态交货。交货状态应在合同中注明。