20CrNiMoH钢锻件-机械性能-化学成分-20CrNiMoH锻件百科

20CrNiMoH                   中国锻件网推荐

材料名称：保证淬透性结构钢
牌号：20CrNiMoH
标准：GB/T 5216-1985

●化学成份：
碳 C ：0.17～0.23
硅 Si：0.17～0.37
锰 Mn：0.60～0.95
硫 S ：允许残余含量≤0.035
磷 P ：允许残余含量≤0.035
铬 Cr：0.035～0.65
镍 Ni：0.035～0.75
铜 Cu：允许残余含量≤0.030
钼 Mo：0.15～0.25

●力学性能：
硬度 ：退火或高温回火,≤197HB,压痕直径≥4.3mm

●热处理规范及金相组织：
●交货状态：以轧制或锻制状态交货。根据需方要求也可以热处理（正火、退火或高温回火）状态交货。交货状态应在合同中注明。