60CrMnBA锻件-机械性能-化学成分-60CrMnBA锻件百科

60CrMnBA                  中国锻件网推荐

材料名称：弹簧钢
牌号：60CrMnBA
标准：GB/T 1222-1984

●特性及适用范围：
基本性能与 60CrMnA钢相似，但具有更好的淬透性，在油中临界淬透直径可达 100～150mm 。适用于制作超大型的弹簧，如推土机上的迭板弹簧、船舶上的大型螺旋弹簧和大型扭力弹簧。

●化学成份：
碳 C ：0.56～0.64
硅 Si：0.17～0.37
锰 Mn：0.70～1.00
硫 S ：≤0.030
磷 P ：≤0.030
铬 Cr：0.70～1.00
镍 Ni：≤0.35
铜 Cu：≤0.25
硼 B ：0.0005～0.004

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥1225(125)
条件屈服强度 σ0.2 (MPa)：≥1078(110)
伸长率 δ5 (％)：≥9(供参考)
断面收缩率 ψ (％)：≥20
硬度 ：热轧+热处理,≤321HB;冷拉+热处理,≤321HB

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：淬火830～860℃,油冷; 回火460～520℃。

●交货状态：热轧钢材以热处理或不热处理状态交货，冷拉钢材以热处理状态交货。