30W4Cr2VA锻件-机械性能-化学成分-30W4Cr2VA锻件百科

30W4Cr2VA          中国锻件网推荐

材料名称：弹簧钢
牌号：30W4Cr2VA
标准：GB/T 1222-1984

●特性及适用范围：
由于钨铬钒的作用，此钢有良好的室温和高温力学性能和特别高的淬透性，回火稳定性佳，热加工性能良好。在调质状态下使用，用作工作温度≤ 500℃以下的耐热弹簧，如锅炉主安全阀弹簧、汽轮机汽封弹簧片等。

●化学成份：
碳 C ：0.26～0.34
硅 Si：0.17～0.37
锰 Mn：≤0.40
硫 S ：≤0.030
磷 P ：≤0.030
铬 Cr：2.00～2.50
镍 Ni：≤0.35
铜 Cu：≤0.25
钒 V ：0.50～0.80
钨 W ：4.0～4.5

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥1470(150)"
条件屈服强度 σ0.2 (MPa)：≥1323(135)
伸长率 δ5 (％)：≥7
断面收缩率 ψ (％)：≥40
硬度 ：热轧+热处理,≤321HB;冷拉+热处理,≤321HB
注 ：除抗拉强度外,其他性能参数检验结果供参考
试样尺寸：

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：淬火1050～1100℃,油冷;回火600℃±50℃(特殊需要时,±30℃)。

●交货状态：热轧钢材以热处理或不热处理状态交货，冷拉钢材以热处理状态交货。