1Cr20Ni14Si2锻件-机械性能-化学成分-1Cr20Ni14Si2锻件百科

1Cr20Ni14Si2               中国锻件网推荐

材料名称：耐热钢棒
牌号：1Cr20Ni14Si2
标准：GB/T 1221-1992

●特性及适用范围：
具有较高的高温强度及抗氧化性，对含硫气氛较敏感，在 600～800 ℃有析出相的脆化倾向，适于制作承受应力的各种炉用构件。

●化学成份：
碳 C ：≤0.20
硅 Si：1.50～2.50
锰 Mn：≤1.50
硫 S ：≤0.030
磷 P ：≤0.035
铬 Cr：19.00～22.00
镍 Ni：12.00～15.00

●力学性能：
抗拉强度 σb (MPa)：≥590
条件屈服强度 σ0.2 (MPa)：≥295
伸长率 δ5 (％)：≥35
断面收缩率 ψ (％)：≥50
硬度 ：≤187HB

●热处理规范及金相组织：
热处理规范：固溶1080～1130℃快冷。
金相组织：组织特征为奥氏体型。

●交货状态：一般以热处理规范状态交货，其热处理种类在合同中注明；未注明者，按不热处理状态交货。